GARIBALDI 1781 | CP1754 | Villa Luzuriaga | San Justo | Bs. As. | Argentina
Tel [54 11] 4659 1451 | 4443 1363 | 4650 2512 | 4650 1893

#### ALETADOS

### Barra Aletadas de Hierro Para Hormigón

Hierro para la construcción:

norma IRAM - IAS U 500 - 528,

en medidas de 6 a 40 mm.

Se presentan en barras de 12 mts.

Tambien ofrecemos alambre recocido y clavos.

Tabla de pesos y medidas

| ALETADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diam. | Perimetro |  | Peso por | NUMERO DE BARRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom. | Nom. | Peso | barra 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm | cm | Kg/m | Kg | Secciones Nominales (cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,89 | 0,222 | 2,664 | 0,28 | 0,56 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 |
| 8 | 2,51 | 0,395 | 4,74 | 0,5 | 1 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,03 |
| 10 | 3,14 | 0,617 | 7,404 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |
| 12 | 3,77 | 0,888 | 10,656 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,2 | 11,3 |
| 14 | 4,4 | 1,208 | 14,496 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,7 | 9,24 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,4 |
| 16 | 5,03 | 1,578 | 18,936 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,1 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 |
| 18 | 5,65 | 1,998 | 23,976 | 2,54 | 5,09 | 7,63 | 10,2 | 12,7 | 15,3 | 17,8 | 20,4 | 22,9 | 25,5 |
| 20 | 6,28 | 2,466 | 29,592 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,9 | 22 | 25,1 | 28,3 | 31,4 |
| 22 | 6,91 | 2,984 | 35,808 | 3,8 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 19 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,2 | 38 |
| 25 | 7,85 | 3,853 | 46,236 | 4,91 | 9,82 | 14,7 | 19,6 | 24,6 | 29,5 | 34,4 | 34,3 | 44,2 | 49,1 |

Ronpar s.a.c.i.f. – Productos Siderúrgicos

© Copyright  2001 - Derechos reservados.

Consultas; www.ronpar.com.ar    administracion@ronpar.com.ar

## .:: Diseño: RoBeRTo RoMaNo ::.